ICS xx.xxx

P XX

DB43

湖  南  省  地  方  标  准

DB43/T XXXX-2021

公共建筑室内装饰装修通用技术规范

Technical Code for Interior Decoration and fitment of public buildings

（征求意见稿）

2021XX-XX发布                                  2021-XX-XX实施

湖 南 省 市 场 监 督 管 理 局  发布

DB43/TXXXX-2021

目  次

前言……………………………………………………………………………………I

1 范围…………………………………………………………………………………1

2 引用性文件…………………………………………………………………………1

3 术语与定义…………………………………………………………………………1

4 基本规定……………………………………………………………………………2

4.1 材料……………………………………………………………………………2

4.2 作业……………………………………………………………………………2

4.3 成品保护………………………………………………………………………2

4.4 防火……………………………………………………………………………3

4.5 室内环境污染控制……………………………………………………………3

5 抹灰项目……………………………………………………………………………4

5.1一般规定

5.2主要材料要求…………………………………………………………………4

5.3作业要点………………………………………………………………………4

6 吊顶项目……………………………………………………………………………4

6.1一般规定………………………………………………………………………4

6.2主要材料要求…………………………………………………………………5

6.3作业要点………………………………………………………………………5

7 轻质隔墙项目………………………………………………………………………6

7.1一般规定………………………………………………………………………6

7.2主要材料要求…………………………………………………………………6

7.3作业要点………………………………………………………………………6

8 门窗（套）制作与安装项目………………………………………………………8

8.1一般规定………………………………………………………………………8

8.2主要材料要求…………………………………………………………………8

8.3作业要点………………………………………………………………………8

9 墙面铺装项目………………………………………………………………………9

9.1一般规定………………………………………………………………………9

DB43/TXXXX-2021

9.2主要材料要求……………………………………………………………… 9

9.3作业要点…………………………………………………………………… 9

10 地面铺装项目……………………………………………………………………11

10.1一般规定…………………………………………………………………11

10.2主要材料要求………………………………………………………………11

10.3作业要点……………………………………………………………………11

11 细部项目…………………………………………………………………………11

11.1一般规定……………………………………………………………………12

11.2主要材料要求………………………………………………………………12

11.3作业要点……………………………………………………………………12

12 涂饰项目…………………………………………………………………………13

12.1一般规定……………………………………………………………………13

12.2主要材料要求………………………………………………………………13

12.3作业要点……………………………………………………………………13

13 裱糊项目

13.1一般规定……………………………………………………………………13

13.2主要材料要求………………………………………………………………13

13.3作业要点……………………………………………………………………13

DB43/TXXXX-2021

前   言

本文件依据GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件由湖南省室内装饰协会提出。

本文件由湖南省工业和信息化厅归口。

本文件主要起草单位：湖南省室内装饰协会、湖南省保康室内装饰装修质量检测中心…….。

主要起草人：

DB43/TXXXX-2021

公共建筑室内装饰装修通用技术规范

1 范围

1.1 本文件规定了公共建筑室内装饰装修的术语和定义、主要装修材料（包括构配件、设备）和作业的技术要求。

1.2本文件适用于公共建筑室内装饰装修作业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18584—2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 50210－2018 建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50222—2017 建筑内部装修设计防火规范

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50327  住宅室内装饰装修工程施工规范

GB 50354  建筑内部装修防火施工及验收规范

JG/T298-2010 建筑用室内腻子

JGJ/T304  住宅室内装饰装修工程质量验收规范

DB43/T262—2014住宅装饰装修工程质量验收规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1公共建筑  public buildings

指使用功能非住宅性质的一切建筑物（含商住楼、公寓）。

3.2公共建筑室内装饰装修   Interior Decoration and fitment of public buildings

为保护公共建筑物的主体结构、完善其使用功能，采用装饰装修材料和艺术手段，对公共建筑物内部的空间环境进行处理和美化。简称“公装”。

3.3基层  grass  reets

指直接承受装饰装修作业的表面层。

DB43/TXXXX-2021

3.4细部  detail

指建筑室内装饰装修的固定橱柜、护栏及扶手、窗帘、花饰等。

3.5室内环境汚染  indoor  pollu tion

指室内空气中混入有害人体健康的甲醛、苯、二甲苯、氡、氨、总挥发性有机物等气体的现象。

3.6环境标志产品

指符合《中华人民共和国环境保护行业标准》的装饰装修材料（部件）和成品。环境标志是一种标在产品或其包装上的标签，是产品的“证明性商标”。它表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理、处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。

标志如下：

4基本规定

4.1 材料

4.1.1 材料的品种、规格、质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。当设计无要求时，应尽量使用“环境标志”的产品。

4.1.2 严禁使用国家明令淘汰的装饰装修材料。

4.1.3 材料的燃烧性能应符合GB50222-2017的规定。

4.1.4 材料应符合国家有关装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

4.1.5 材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。

4.1.6 材料在运输、储存和使用中必须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。

4.1.7 材料应按设计要求进行防火、防腐处理。

4.2 作业

4.2.1 从事公装作业的企业应具备合法有效的室内装饰装修资质。从业人员应持证上岗。

4.2.2 公装作业前应进行技术交底工作，并应对作业现场进行核查，了解物业管理的有关规定。

4.2.3 公装作业严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋，严禁超荷载集中堆放物资，严禁在预制混凝土空心楼板上特别是厨房、卫生间部位打孔安装埋件。

DB43/TXXXX-2021

4.2.4 公装作业严禁擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。

4.2.5 管道、设备工程的安装及调试应在公装作业前完成，必须同步进行的应在饰面层作业前完成。公装作业不得影响管道、设备的使用和维修。涉及燃气管道的公装项目必须符合国家有关安全管理的规定。

4.2.6 公装作业人员应遵守有关安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规。

4.2.7作业现场临时用电应符合下列规定：

a)作业现场用电应从总表以后设立临时用电系统。

b)安装、维修或拆除临时施工用电系统应由电工完成。

c)临时作业供电开关箱中应装设漏电保护器。

d)临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。

e)临时用电的电源线高度不得低于2米，拖地的电源线不得长于5米。

f)暂停作业时应切断电源。

4.2.8 作业现场用水符合下列规定：

a)临时用水管不得有破损、滴漏。

b)暂停作业时应切断水源。

4.2.9 作业现场环境应符合下列规定：

a)作业人员应衣着整齐，不得光膀和穿拖鞋进行操作。

b)作业时应控制粉尘、污染物、噪声、震动。

c)作业用料不得占用楼道空间，不得堵塞人员疏散出口。

d)作业产生的垃圾应及时袋装放在指定地点，不得堵塞楼道空间、人员疏散出口。

4.3成品保护

4.3.1作业过程中材料运输应符合下列规定：

a)材料运输使用电梯时应对电梯采取保护措施。

b)材料搬运时要避免损坏楼道内墙、顶、地、栏杆和门窗。

4.3.2施工过程中应采取下列成品保护措施：

a)各工种在作业中不得污染、损坏其它工种的半成品、成品。

b)材料表面保护膜应在工程竣工时撤除。

c)对消防、供电、电视、报警、网络等公共设施应采取保护措施。

4.4 防火

4.4.1公装单位必须制定防火安全制度，作业人员必须严格遵守。

4.4.2公装所用装饰装修材料的燃烧性能等级应符合现行国家标准GB50222-2017的规定。

4.4.3易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识，作业现场不得大量积存可燃装

DB43/TXXXX-2021

修材料。

4.4.4施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。

4.4.5作业现场必须每50㎡配备一个灭火器。

4.4.6严禁在作业现场吸烟。

4.4.7严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。

4.5室内环境污染控制

4.5.1本规范中控制的室内环境污染物为：氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机物(TVOC)。

4.5.2室内环境污染控制除应符合本文件外,还应符合现行国家标准GB 50325的规定。

4.5.3公装项目完成后，室内空气中污染物浓度限值应符合表1的要求。

表1 室内空气中污染物浓度限值

| 室内环境污染物 | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 氡(Bq/m3) | ≦200 |
| 甲醛(mg/m3) | ≦0.08 |
| 苯 (mg/m3) | ≦0.09 |
| 氨(mg/m3) | ≦0.20 |
| 总挥发性有机物(mg/m3) | ≦0.50 |

5 抹灰项目

5.1 一般规定

5.1.1本章适用于内墙水泥砂浆的一般抹灰作业。

5.1.2抹灰作业应在隐蔽项目完成且验收合格后进行。

5.1.3抹灰基层不得渗漏。

5.1.4不同基层交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时，加强网与各基层的搭接宽度不应小于200mm。

5.1.5水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护；抹灰层在凝结前应防止快干、水冲、撞击和震动。

5.1.6冬期作业时，作业面温度不宜低于5℃；抹灰层初凝前不得受冻。

5.2 主要材料要求

5.2.1抹灰用水泥宜为普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5.

5.2.2不同标号的水泥不得混合使用。

5.2.3每批水泥应有产品合格证书和3天内的试验报告。当水泥出厂日期超过90天时应进

DB43/TXXXX-2021

行复试。

5.2.4抹灰用砂子宜选用中砂，也可粗中砂混合掺用。砂子颗粒应坚硬洁净，含泥量不得超过3%，使用前应过不大于5mm筛孔。

5.3 作业要点

5.3.1基层处理应符合下列规定:

a)砖砌体：应清除表面污渍，洒水润湿。

b)混凝士：表面光滑的要凿毛，然后涂刷1：1水泥浆(加适量胶粘剂）。

c)轻质保温砖：表面应涂刷水泥浆。

5.3.2抹灰厚度应符合设计要求，无设计要求时，抹灰总厚度宜为18㎜。

5.3.3抹灰应分层（三层）进行，底层厚度宜8－10mm，中层与面层厚度宜为5－7mm。当抹灰总厚度超过35mm时应采取加强措施。

5.3.4大面积抹灰时，应每隔1.2-1.5米抹一条宽10cm左右的标筋。

5.3.5底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。

5.3.6水混砂浆拌好后，应在初凝前用，凡结硬砂浆不得继续使用。

6  吊顶项目

6.1一般规定

6.1.1本章适用于金属龙骨吊顶的安装作业。

6.1.2吊顶作业应在隐蔽项目完成并验收合格后进行。

6.1.3吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。

6.1.4吊顶材料在运输、搬运、存放、安装时应防止吊顶用饰面板受潮、变形及损坏。

6.1.5重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

6.1.6饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、通风口等设备的位置应合理、美观，与饰面板交接处应严密。

6.1.7吊顶与窗帘盒的交接应符合设计要求。

6.1.8吊顶用材料的燃烧性能等级应符合国家标准GB 50222的要求。

6.2 主要材料要求

6.2.1吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求，并有产品合格证书。

6.2.2轻钢龙骨侧面和底面的平直度允许偏差不大于2mm/100mm。表面无较严重的腐蚀、黑斑、损伤和麻点；面积不大于1cm2黑斑每米长度内不得多于5处。

6.2.3铝合金龙骨质量应符合产品技术指标要求。

6.2.4饰面板表面应平整,边缘整齐、颜色—致。

6.2.5纸面石膏板的含水率不大于3.5%，长度和宽度允许偏差-6mm，厚度±8mm。

DB43/TXXXX-2021

6.2.6纸面石膏板的断裂荷载指标应符合国家有关标准的要求。

6.2.7金属饰面材料的质量应符合产品技术指标要求。

6.3  作业要点

6.3.1吊顶龙骨的安装应符合下列要求：

a)根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。

b)弹线确定吊点间距，吊杆间距宜为1m，不得超过1.2m。

c)吊杆应通直，用钢筋作吊杆时应采用ø6以上的钢筋。

d)吊杆应用膨胀螺栓固定，其钻孔孔径、长度应符合表2的要求。

表2 钻孔孔径、长度要求

| 螺栓规格 | Ｍ6 | Ｍ8 | Ｍ12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻孔孔径（mm） | 8.5 | 10.5 | 14.5 |
| 钻孔深度（mm） | 40 | 50 | 60 |
| 允许拉力（N） | 2400 | 4400 | 7000 |
| 允许剪力（N） | 1800 | 3300 | 5200 |

e)吊顶的起拱高度应符合设计要求，当设计无要求时，应按房间短向跨度的1/200起

拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。

f)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时，应调整吊点位置或

增设吊杆。吊杆与龙骨用吊挂件连接，其连接件尺寸应配套。主次龙骨应用吊挂件卡牢。

g)边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。

h)全面校正主、次龙的位置及平整度。连接件应错位安装。

6.3.2安装吊顶饰面板前，应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。

6.3.3暗龙骨饰面板的安装应符合下列规定：

a)纸面石膏板应在自由状态下用镀锌自攻螺钉固定。

b)纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜为10～15mm.,切割边宜为15～20m，板周边钉距宜为 150～170mm,板中钉距不得大于200mm。

c)安装双层纸面石膏板，上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上。

d)安装纸面石膏板时，钉头宜略埋入板内,并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。

DB43/TXXXX-2021

e)纸面石膏板的接缝，应按设计要求选用合适的嵌缝材料，使嵌缝带和嵌缝膏与纸面石膏板板面相互结合粘贴在一起。再刮一道腻子，将嵌缝带埋入腻子中，并将板缝填满刮平。

6.3.4明龙骨饰面板的安装应符合以下规定：

a)饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。

b)饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧。

c)采用搁置法安装时应留有板材安装缝,每边缝不宜大于1mm。

d)玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求，并应采用软连接。

6.3.5 金属饰面材料的安装应符合设计要求。

7  轻质隔墙项目

7.1 一般规定

7.1.1本章适用于非承重的板材隔墙、骨架隔墙和玻璃隔墙的安装作业。

7.1.2轻质隔墙的构造、固定方法应符合设计要求。

7.1.3轻质隔墙材料在运输和安装时，应轻拿轻放,不得损坏表面和边角，防止受潮变形。

7.1.4轻质隔墙与项棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。

7.1.5胶粘剂应按饰面板的品种选用。现扬配置胶粘剂,其配合比应由试验决定。

7.2  主要材料要求

7.2.1板材隔墙的墙板、骨架隔墙的轻钢龙骨和饰面板、玻璃隔墙的玻璃板应符合设计要求,并有产品合格证书。

7.2.2骨架隔墙的轻钢龙骨不得有腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷；木龙骨应顺直，无劈裂，含水率不得大于16%。

7.2.3骨架隔墙饰面板表面应平整，边沿应整齐，不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差和图案不完整等缺陷。胶合板不应有脱胶、变色和腐朽。

7.2.4平板玻璃隔墙必须采用安全玻璃。

7.3  作业要点

7.3.1轻质隔墙安装应在室内抹灰等湿作业、设备管道安装完毕并验收合格后进行。

7.3.2需要通入轻质隔内的电气线路应套管敷设到位。

7.3.3轻质隔墙构造和固定方法应符合设计要求。

7.3.4墙位放线应按设计要求沿墙、沿地、沿顶弹出隔墙的中心线和宽度线，宽度线应与隔墙厚度一致。弹线应清晰，位置应准确。

7.3.5轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。

7.3.6轻钢龙骨的安装应符合下列规定：

a)应按弹线位置固定天地龙骨及边框龙骨；龙骨的边线应与弹线重合；龙骨与基体的固定点间距不得大小1m。

DB43/TXXXX-2021

b)安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应符合设计要求。无设计要求时，龙骨的间距不大于400mm。

c)安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向，卡距宜为400－600

㎜，距龙骨两端的距离宜为20－25㎜。

d)安装贯通系列龙骨时，低于3米的隔墙安装一道，3～5米隔墙安装两道。

e)饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨固定。

f)门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。

7.3.7木龙骨的安装应符合下列规定：

a)木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。无设计要求时，木龙骨的横截面积应为40×60㎜，间距应为300㎜～400㎜。

b)骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接，安装饰面板前应涂刷防火涂料。

7.3.8骨架隔墙安装面板前应检查骨架的牢固程度,墙内设备管线及填充材料的安装是否符设计要求，如有不符合处应采取措施。

7.3.9纸面石膏板的安装应符合以下规定：

a)纸面石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。饰面板横向接触处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨。

b)龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

c)安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定，钉头略埋入板内，但不得损坏纸面，钉眼应进行防锈处理。

d)纸面石膏板周边钉间距不得大于200㎜，板中钉间距不得大于300㎜，螺钉与板边距离应为10～15㎜。

e)纸面石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

7.3.10胶合板的安装应符合下列规定：

a)胶合板安装前应进行防火处理。

b)轻钢龙骨应采用自度螺钉固定，木龙骨采用枪钉固定时,钉距直为80～100nm。

c)胶合板用木压条固定时，固定点间距不应大于200㎜。

7.3.11板材隔墙的安装应符合下列规定：

a)板材隔墙的安装位置、固定方法应符合设计要求。

b)墙位放线应清晰,位置准确。隔墙上下基层应平整,牢固。

c)安装板材隔墙时宜使用简易支架。

d)墙板之间、墙板与顶棚和墙体交接处应符合设计要求。

e)在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔，不得直接剔凿和用力敲击。

7.3.12平板玻璃隔墙的安装应符合下列规定：

a)墙位放线应清晰，位置准确。隔墙基层应平整、牢固。

b)骨架边框的安装应符合设计要求。

DB43/TXXXX-2021

c)压条应与边框紧贴，不得弯曲。

d)安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查，如有不牢应进行加固。

e)玻璃板不得直接与水泥地面和石材地面接触。

8  门窗（套）制作与安装项目

8.1  一般规定

8.1.1本章适用于木门窗（套）、铝合金门窗的制作与安装作业。

8.1.2门窗（套）的品种、规格、开启方向、平整度等应符合设计要求，附件应齐全。

8.1.3门窗洞口应符合设计要求。

8.1.4同一墙面门套的安装应整齐，标高一致。

8.1.5门窗（套）的存放、运输应符合下列规定：

a)木门窗（套）应采取措施防止受潮、碰伤、污染和暴晒。

b)铝合金门窗在运输中应竖立排放并固定牢靠，樘与樘之间用软质材料隔开。

8.1.6门窗（套）的固定方法应符合设计要求。门窗框、扇在安装过程中应防止变形和损坏。

8.1.7推拉门窗扇必须有防脱落措施，扇与框的搭接量应符合设计要求。

8.1.8外门窗的安装必须牢国，在砖砌体上安装门时严禁用射打固定。

8.2 主要材料要求

8.2.1门窗、玻璃、密封胶等的选用应符合设计并应有产品合格证书。

8.2.2门窗的外观、外形尺寸、装配质量、力学性能应符合国家现行标准的规定，门窗表面不应有影响外观的质量缺陷。

8.2.3现场制作木门窗（套）所采用的板材有害物质释放量应符合国家现行有关标准规定。板材含水率不大于16%。

8.2.4铝合金门窗框、扇壁厚不小于1.2㎜。

8.3作业要点

8.3.1木门窗的制作与安装应符合下列规定：

a)制作前应复核门窗洞尺寸，留好缝隙。

b)制作木门时，应在门扇的上、下冒头各钻两个以上的透气孔，防止门内水分聚积而倒翘。

c)当用整张大芯板制作门扇时，应在大芯板正反面开泄力槽，防止门板变形。

d)木门窗制作完后应立即刷一遍底漆。

e)安装木门窗套时，应设置防潮层。

8.3.2木门窗五金配件的安装应符合下列规定：

a)合页距门窗扇上、下两端宜取门高度的1/10，并应避开上、下冒头。

DB43/TXXXX-2021

b)五金配件的安装应用木螺钉固定。硬木应钻2/3深度的孔，孔径略小于木螺钉直径。

c)窗拉手距地面宜为1.5～1.6m，门拉手距地面宜为0.9～1.05m。

8.3.3铝合金门窗的安装应符合下列规定：

a)门窗装入洞口应横平竖直，严禁将门窗框直接埋入墙体。

b)密封条安装时应留有比门窗的装配边长20～30㎜的余量，转角处应斜面断开，并用胶粘剂贴牢固，避免收缩产生缝隙。

c)门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞，应采用弹性材料嵌填饱满，表面应密封胶密封。

8.3.4门窗玻璃安装应符合下列规定：

a)门窗玻璃安装前应检查框内尺寸，裁口和槽口内的杂质应清理干净。

b)木门窗安装长边大于1.5m或短边大于1m的玻璃应用橡胶垫，不得将玻璃压得过紧。

c)使用密封膏时，接缝处表面应清洁、干燥。

d)玻璃不得与铝合金门窗槽口直接接触，应在玻璃四周垫上不同厚度的垫块。

e)玻璃密封胶应平滑、洁净。

9  墙面铺装工程

9.1一般规定

9.1.1本章适用于石材、墙面砖、木饰面板、纤维墙板等材料的墙面铺装作业。

9.1.2墙面铺装作业应在墙面隐蔽及抹灰项目、吊顶项目完成并经验收后进行。当墙体有防水要求时，应对防水项目进行验收。

9.1.3采用湿作业法铺贴的天然石材应作防碱处理。

9.1.4在防水层上粘贴饰面砖时，粘结材料应与防水材料的性能相容。

6.1.5墙面面层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准的有关规定。

6.1.6湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。

6.1.7采用木饰面板铺装时，墙面应设置防潮层。

9.2 主要材料要求

9.2.1石材的品种、形状、规格及质量等级应符合设计要求，天然石材表面不得有隐伤、风化等缺陷。

9.2.2墙面砖的品种、规格、颜色、图案和质量等级应符合设计要求，并有合格证书。

9.2.3木材的品种、质量等级应符合设计要求，含水率不超过16%。

9.2.4纤维墙板的品种、颜色、图案和质量等级应符合设计要求，并有产品合格证书。

9.3 作业要点

9.3.1石材铺装作业宜采用干挂法。

DB43/TXXXX-2021

9.3.2石材湿作业法铺装应符合下列规定：

a)铺贴基层应用1﹕3水泥砂浆打底，并养护1～2天。

b)灌浆前应先湿润基层和石板，灌浆时宜用1﹕2.5水泥砂浆，用竹片边灌边捣插，

使砂浆充满缝隙。

c)灌浆应分层进行，第一层灌浆高度应控制在150㎜左右，待砂浆初凝后，才能继续

灌注，以后灌注高度应控制在200～300㎜左右。厚度不宜超过20mm。

d)碎拼大理石块料铺贴前应泡水；先拼大块，然后根据间隙形状补入适当小块，缝隙

大小应基本一致。

e)接缝处理应符合设计要求。

9.3.3墙面砖铺贴应符合下列规定：

a)墙面砖铺贴前应进行挑选，并应泡水2h以上，晾干表面水分。

b)铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜

有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。

c)铺贴前应确定水平及竖向标志，垫好底尺，挂线铺贴。阴角砖应压向正确，阳角

砖处理应符合设计要求。在墙面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑铺贴。

d)结合层水泥浆厚度宜为6～10㎜。一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落。

e)墙面砖铺贴基层处理应符合表3的要求。

表3 墙面砖基层处理要求

| 墙面基层 | 处 理 要 求 |
| --- | --- |
| 砖砌体基层 | 洒水湿润，分层抹1：3水泥砂浆底灰，厚度约1.2㎝，吊直、刮平。 |
| 防水涂料基层 | 油性防水涂料应清除干净，然后按规范进行水性防水涂料作业。 |
| 混凝土基层 | 应毛化处理，然后抹1：3水泥砂浆底灰，厚度约5-7㎜。 |
| 保温材料基层 | 应铲除保温层，刷一遍素水泥浆，适当掺胶。 |
| 内墙腻子基层 | 铲除干净，刷一遍素水泥浆，适当掺胶。 |

e)墙面砖砖缝处理应符合设计要求。

9.3.4木装饰墙制作安装应符合下列规定：

a)制作安装前应检查基层的垂直度和平整度，并设置防潮层。

b)按设计要求弹出标高、竖向控制线、分格线，打孔深度不小于40㎜。

c)龙骨间距应符合设计要求。当设计无要求时，横向间距宜为300㎜，竖向间距宜

为400㎜。

d)木龙骨、木质基层板应进行防火处理。

e)饰面板安装前应进行选配，颜色、木纹对接应自然。

f)饰面板固定应采用射钉或胶粘接，接缝应在龙骨上，接缝应平整。

g)镶接式木装饰墙可用射钉从凹榫边倾斜射入。安装第一块时必须校对竖向控制线。

DB43/TXXXX-2021

h)安装封边收口线条时应用射钉固定，钉的位置应在线条的凹槽处或背视线的一侧。

9.3.5 纤维墙板的安装应符合下列规定：

a)安装前应检查基层的垂直度和平整度。

b)按设计要求弹出标高、竖向控制线、分格线，打孔深度不小于40㎜。

c)龙骨间距应符合设计要求。

d)木龙骨、木质基层板应进行防火处理。

e)纤维墙板的安装、固定方法应符合设计要求或产品说明书。

9.3.6石材干挂应符合下列规定：

a)清理基层表面，弹垂直、水平线，打孔安装钢固定件，然后在固定件上焊接钢骨架，形成钢基层。

b)在钢基层上弹出安装石材的位置线和分割线，然后满焊安装连接固定挂件的角钢。

c)根据石材大小在角钢上打孔安装干挂件。膨胀螺栓和连接螺母的旋紧力度应符合设计要求。

d)石材侧面按挂件间距开固定槽，然后由下而上依此按一个方向顺序安装。每层按装完毕应作一次水平、垂直调较。

e)每一施工段安装后经检查无误，可清扫拼接缝，填入橡胶条，硅胶涂缝。

10 地面铺装项目

10.1一般规定

10.1.1本章适用于地面砖、强化复合地板、地毯等材料的辅贴安装作业。

10.1.2地面铺装宜在地面隐蔽、墙面抹灰项目完成并验收后进行。

10.1.3铺贴层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准、规范的有关规定。

10.3.4铺贴基层应按设计要求进行防潮处理，面层平整度应符合国家现行标准、规范的规定。

10.1.5地面铺装图案及固定方法等应符合设计要求。

10.1.6湿作业现场环境温度宜在5℃以上。

10.1.7地面铺贴作业完成后应采取有效的保护措施。

10.2主要材料要求

10.2.1地面铺装材料的品种、规格、颜色、图案等均应符合设计要求并应有产品合格证书。

10.2.2地面铺装时所用龙骨、垫木、毛地板等木料的含水率以及防腐、防火处理等均应符

合国家现行标准、规范的有关规定。

10.3作业要点

10.3.1地面砖铺贴应符合下列规定：

DB43/TXXXX-2021

a)清理地面，地面提前一天洒水湿润。

b)根据设计要求确定地面完成面标高，弹出水平控制线。

c)铺贴地砖时，基层应先刷一遍水灰比为1:0.4～0.5的素水泥浆，随刷随铺1:3干硬性水泥砂浆，拍实、刮平。检查平整度、标高和泛水符合设计要求后，铺贴地砖，拍平、压实。常温下5～6小时内完成。

d)大面积施工时，应采取分段顺序铺贴。

e)砖缝处理应符合设计要求。

10.3.2强化复合地板铺装应符合下列规定：

a)铺装前检查地面平整度，若平整度超标，应用自流平水泥再进行一次找平。

b)防潮垫层应满铺平整，接缝处不得叠压。

c)安装第一排时应凹槽面靠墙，地板与墙之间应留有8～10㎜的缝隙。

d)房间长度或宽度超过8米时，应在适当位置设置伸缩缝。

10.3.3地毯铺装应符合下列规定：

a)地毯对花拼接应按毯面绒毛和织纹走向的同一方向拼接。

b)当使用张紧器伸展地毯时，用力方向应呈V字形，应由地毯中心向四周展开。

c)当使用倒刺板固定地毯时，应沿房间四周将倒刺板与基层固定牢固。

d)地毯铺装方向，应是毯面绒毛走向的背光方向。

e)满铺地毯，应用扁铲将毯边塞入卡条和墙壁间的间隙中或塞入踢脚线下面。

e)裁剪楼梯地毯时,长度应留有一定余量，以便在使用中可挪动常磨损的位置。

f)地毯与其它材质地面相交处应按设计要求进行收口处理。

11  细部项目

11.1 一般规定

11.1.1本章适用固定橱柜、窗帘、护栏、扶手、花饰等细部项目的制作安装作业。

11.1.2细部项目应在隐蔽项目已完成并验收合格后进行。

11.1.3木框架结构的固定橱柜应用榫连接。板式结构的固定橱拒应用专用连接件连接。

11.1.4细木饰面板安装后，应立即刷一遍底漆。

11.1.5当橱柜后面有墙体时，应设置防潮层。

11.1.6护栏、扶手应采用坚固、耐久材料，并能承受规范允许的水平荷载。

11.1.7成人扶手高度不应小于0.90m，幼儿扶手高度不应大于0.60m。护栏高度不应小于1.05m，中小学校的外廊栏杆( 或栏板 )的高度不应低于1.10m，垂直杆件净距离不应大于0.11m。托儿所、幼儿园临空防护栏杆净高不应小于1.30m。垂直杆件净距离不应大于0.09m。 11.1.8湿度较大的房间,不得使用未经防潮处理的石膏花饰、纸质花饰等。

11.1.9细部制安作业完成后应采取有效的保护措施。

DB43/TXXXX-2021

11.2 主要材料要求

11.2.1人造木板、胶粘剂的甲醛含量应符合国家现行标准的有关规定，应有产品合格证书。11.2.2木材含水率应不大于18%。

11.2.3不锈钢护栏立柱和扶手的管壁厚度不应小于1.2㎜。

11.3 作业要点

11.3.1橱柜的制作安装应符合下列规定：

a）根据设计要求及地面、顶棚标高，确定橱柜的平面位置和标高。

b) 制作柜体框架时，整体立面应垂直、平面应水平，框架宜采用卯榫结合，并应涂刷

木工乳胶。

c)当用橱柜直接分隔空间时，背板宜用九厘米板以上较厚板材封钉。

d)橱柜与墙体交接处应采取防开裂措施。

e)抽屉宜采用燕尾榫连接，安装时应配置抽屉滑轨。

f)五金件安装应整齐、牢固。

11.3.2护栏、扶手的制作安装应符合下列规定：

a)木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固。木扶手的宽度或厚度超过70㎜时，其接

头应粘接加强。

b)整体弯头制作前应做足尺样板，按样板画线。弯头粘结时，温度不宜低于5℃。弯

头下部应与拦杆结合紧密、牢固。

c)扶手与垂直杆件连接牢固，紧固件不得外露。

d)木扶手弯头加工成形应刨光，弯曲应自然，表面应磨光。

e)金属扶手、护栏垂直杆件与预埋件连接应牢固，如焊接，则表面应打磨抛光。

f)玻璃栏板应使用夹层玻璃或安全玻璃，周边必须磨光倒角。

11.3.3 花饰的制作安装应符合下列规定：

a)装饰线安装的基层必须平整、坚实，装饰线不得随基层起伏。

b)装饰线、件的安装应根据不同基层，采用相应的连接方式。

c)木质装饰线、件的接口应拼对花纹，拐弯接口应整齐无缝，同一类房间的颜色应

一致，封口压边条与装饰线、件应连接紧密牢固。

d)石膏装饰线、件安装的基层应干燥，石膏线与基层连接的水平线和定位线的位置、

距离应一致，接缝应45°角拼接。当使用螺钉固定花件时，应用电钻打孔，螺钉钉头应沉

入孔内，螺钉应做防锈处理；当使用胶粘剂固定花件时，应选用短时间固定的胶粘材料。

f)金属类装饰线、件安装前做防腐处理。基层应干燥、坚实。铆接、焊接或紧固件

连接时，紧固件位置应整齐，焊接点应在隐蔽处、焊接表面应无毛刺。刷漆前应去除氧化层。

11.3.4木窗帘盒的制作安装应符合下列规定：

a)窗帘盒宽度应符合设计要求。当设计无要求时，窗帘盒宜伸出窗口两侧200～300

DB43/TXXXX-2021

㎜，窗帘盒中线应对准窗口中线，并使两端伸出窗口长度相同。窗帘盒下沿与窗口上沿应平

齐或略低。

b)当采用木龙骨双包夹板工艺制作窗帘盒时，遮挡板外立面不得有明榫、露钉帽，底边

应做封边处理。

c)窗帘盒底板可采用后置埋木楔或膨胀螺栓固定，遮挡板与顶棚交接处宜用角线收口。

窗帘盒靠墙部分应与墙面紧帖。

d)窗帘轨道安装应平直。窗帘轨固定点必须在底板的龙骨上，连接应用木螺钉。采用

电动窗帘轨时，应按产品说明书进行安装调试。

12  涂饰项目

12.1一般规定

12.1.1本章适用于墙漆、木材表面色漆、木材表面清漆的施涂作业。

12.1.2涂饰项目应在隐蔽、抹灰、吊顶、细部、地面等项目完成并验收合格后进行。

12.1.3涂饰项目应优先采用绿色环保产品。

12.1.4涂料在使用前应搅拌均匀，并应在规定的时间内用完。

12.1.5施涂前必须按设计要求制作样板（间）。

12.1.6作业现场环境温度宜为5℃以上，阴雨、严寒天气或潮湿环境不宜施涂。

12.2主要材料要求

12.2.1涂料的品种、颜色应符合设计要求，并应有产品性能检测报告和产品合格证书。

12.2.2涂饰项目所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。

12.3作业要点

12.3.1内墙涂饰基层处理应符合下列规定：

a)混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。

b)清扫墙、顶面浮尘，再用建筑用胶水涂刷二遍，确保墙面洁净。

c)全房挂纤维网以增强内墙腻子的附着力和强度。

d)纸面石膏板基层应按设计要求对板缝、钉眼进行处理后，满刮腻子、砂纸打光。

12.3.2清漆木质基层表面应平整光滑、颜色协调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。

12.3.3色漆木质基层表面应平整，无污染。

12.3.4金属基层表面应进行除锈和防锈处理。

12.3.5木制品施涂色漆必须使用油性腻子，不得用内墙腻子代替。

12.3.6涂料、油漆打磨应待涂膜完全干透后进行，打磨应用力均匀，不得磨透露底。

12.2.7内墙漆施涂作业应符合表4的要求。

DB43/TXXXX-2021

表4  混凝土及抹灰层表面涂饰工序

| 项次 | 工 序 | 内墙涂料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 | 中级 | 高级 |
| 1 | 清扫 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 2 | 填补缝隙、局部刮腻子 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 磨平 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 4 | 第一遍满刮腻子 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 磨平 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 6 | 第二遍满刮腻子 |  | ＋ | ＋ |
| 7 | 磨平 |  | ＋ | ＋ |
| 8 | 第一遍涂料 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 9 | 复补腻子 |  | ＋ | ＋ |
| 10 | 磨平（光） |  | ＋ | ＋ |
| 11 | 第二遍涂料 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 12 | 磨平（光） |  |  | ＋ |
| 13 | 第三遍涂料 |  |  | ＋ |
| 注： 表中“＋”号表示应进行的工序。 机械喷涂可不受表中施涂遍数的限制，以达到质量要求为准。 |  |  |  |  |

12.2.8木制品表面色漆施涂作业应符合表5的要求。

表5 木制品表面色漆涂饰工序

| 项次 | 工 序 | 普通涂饰 | 中级涂饰 | 高级涂饰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫、起钉子、除油污等 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 2 | 铲去脂囊、修补平整 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 磨砂纸 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 4 | 节疤处点漆片 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 油性或带色的干性油打底 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 6 | 局部刮腻子、磨光 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 7 | 第一遍满刮腻子 |  | ＋ | ＋ |
| 8 | 磨光 |  | ＋ | ＋ |
| 9 | 第二遍满刮腻子 |  |  | ＋ |
| 10 | 磨光 |  |  | ＋ |
| 11 | 刷涂底涂料 |  | ＋ | ＋ |
| 12 | 第一遍涂料 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 13 | 复补腻子 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 14 | 磨光 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 15 | 湿布擦净 |  | ＋ | ＋ |
| 16 | 第二遍涂料 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 17 | 磨光（高级涂料用水砂纸） |  | ＋ | ＋ |
| 18 | 湿布擦净 |  | ＋ | ＋ |
| 19 | 第三遍涂料 |  | ＋ | ＋ |
| 注：、表中“＋”号表示应进行的工序。 |  |  |  |  |

DB43/TXXXX-2021

12.2.9木制品表面清漆施涂作业应符合表6的要求。

表6 木制品表面清漆涂饰工序

| 项次 | 工序名称 | 中级清漆 | 高级清漆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫、起钉子、除去油污等 | ＋ | ＋ |
| 2 | 磨砂纸 | ＋ | ＋ |
| 3 | 润粉 | ＋ | ＋ |
| 4 | 磨砂纸 | ＋ | ＋ |
| 5 | 第一遍满刮腻子 | ＋ | ＋ |
| 6 | 磨光 | ＋ | ＋ |
| 7 | 第二遍满刮腻子 |  | ＋ |
| 8 | 磨光 |  | ＋ |
| 9 | 刷油色 | ＋ | ＋ |
| 10 | 第一遍清漆 | ＋ | ＋ |
| 11 | 拼色 | ＋ | ＋ |
| 12 | 复补腻子 | ＋ | ＋ |
| 13 | 磨光 | ＋ | ＋ |
| 14 | 第二遍清漆 | ＋ | ＋ |
| 15 | 磨光 |  |  |
| 16 | 第三遍清漆 | ＋ | ＋ |
| 17 | 磨光砂纸 |  | ＋ |
| 18 | 第四遍清漆 |  | ＋ |
| 19 | 磨光 |  | ＋ |
| 20 | 第五遍清漆 |  | ＋ |
| 21 | 磨退 |  | ＋ |
| 22 | 打砂蜡 |  | ＋ |
| 23 | 打油蜡 |  | ＋ |
| 24 | 擦亮 |  | ＋ |

13 裱糊项目

13.1一般规定

13.1.1本章适用于墙纸、墙布等墙面的裱糊作业。

13.1.2裱糊顶目应在隐蔽、抹灰、吊顶、门窗、地面铺装、电器安装等项目完成并经验收合格后进行。

13.1.3裱糊前应按设计要求制作样板（间）。

13.1.4裱糊基层应有足够的强度，其表面质量应符合国家现行标准的有关规定。

13.3.5裱糊基层的平整度、垂直度偏差均应在3mm以内。

13.1.6裱糊作业现场温度不低于15℃，湿度宜控制在85%以下。

13.2主要材料要求

13.2.1墙纸、墙布的种类、规格、颜色、图案应符合设计要求，并有产品合格证书。

13.2.2胶粘剂应符合设计要求和国家现行标准。

13.3.3腻子的粘结强度应符合JG/T298-2010Ｎ型的规定。

DB43/TXXXX-2021

13.3作业要点

13.3.1墙面裱糊基层处理应符合下列规定：

a)混凝土及抹灰基层：返碱部位宜用9%的稀醋酸中和清洗；刷抗碱封闭底漆；挂纤维网满刮内墙腻子。

b)木质基层：按设计要求进行板缝处理；刷底胶一遍，满刮油性腻子，打磨平整。

c)纸面石膏板基层：按设计要求进行板缝处理；满刮油性腻子。打磨平整。

13.3.2裱糊的基层颜色与壁纸基本相同，当基层表面颜色较深时，应对基层表面进行淡化

处理，防止发生透基层表面颜色的现象。

13.3.3裱糊前应按壁纸、墙面的品种、花色、规格进行选配、拼花、裁切、编号，裱糊

时应按编号顺序粘贴。

13.3.4墙面应采用整幅裱糊，先垂直面后水平面，先细部后大面，先保证垂直后对花拼

缝。阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接缝。

13.3.5裱糊作业应符合设计及产品说明书的要求。

13.3.6开关、插座等突出墙面的电气盒，裱糊前应先卸去盒盖。